МЕТОДИЧКА

по

фасадам ПВХ

Методичка предназначена для работы Заказчика с клиентом при размещении заказа, для удобства взаимоотношений Заказчика с Изготовителем, а так же для рекламационной работы всех заинтересованных сторон

I. Описание мебельных фасадов МДФ в пленке ПВХ (фасадов ПВХ)

МДФ - это плитный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра с последующим горячим прессованием (плотностью 700-870 кг/м куб) и шлифовкой. МДФ возникли как дальнейшее развитие сухого способа производства ДВП с учетом совершенствовавшихся при изготовлении ДВП технологий. Аббревиатура МДФ представляет собой кальку с английского MDF - Medium Density Fiberboard, что в переводе с английского означает: "Древесноволокнистая плита средней плотности». В среднеплотных волокнистых плитах развитая поверхность древесных волокон и сокращенный цикл прессования эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в межволоконном взаимодействии. МДФ выступает активным конкурентом ДСП, именно поэтому МДФ широко используется при изготовлении кухонной мебели, ведь они очень хорошо переносят воздействие кухонного пара - не разбухают, не коробятся. А высокая механическая прочность МДФ позволяет использовать их при изготовлении мебельных фасадов. Более того, многие специалисты склоняются к тому, что плиты МДФ по влагостойкости и механическим характеристикам превосходят натуральное дерево. Еще одна особенность плит МДФ - их устойчивость к различным грибкам и микроорганизмам, что делает изделия из МДФ гигиеничными и безопасными в быту. Изделия из МДФ часто стоят на 60-70% дешевле, чем аналогичные изделия из цельного дерева. Иногда МДФ обходится покупателю вдвое дешевле цельных пиломатериалов. Плиты МДФ облицовываются пленкой ПВХ (поливинилхлорид). Производство мебельных фасадов начинается с раскроя плиты для фасада. Затем на плоскость и торцы заготовки мебельного фасада наносится фрезеровка и производится шлифовка. После чего заготовки покрываются специальным клеем для мембранно-вакуумного прессования. На предприятии стоит немецкий пресс BURKLE, что позволяет изготовить фасады МДФ в пленке ПВХ практически любой сложности.

II. Эксплуатация фасадов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных перепадам температур и относительной влажности воздуха до 80%. Рекомендована температура окружающего изделия воздуха от +10°С до + 35°С.

2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

2.1 Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°С (открытая духовка, горящие неприкрытые конфорки, разогретая неприкрытая электроплита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар, длительное воздействие прямых солнечных лучей  и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки.

2.2 При монтаже осветительных приборов, оставлять расстояние между фасадом и светильником менее 15см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, деформации пленки, а так же к изменению цвета облицовочного покрытия.

2.3 Охлаждение фасадов ниже  минус 15ºС. При охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание плёнки.

2.4 Длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) фасадов или разбуханию плиты МДФ.

2.5 Длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия, так как поставщики гарантировать устойчивость плёнки ПВХ к ультрафиолетовым лучам не могут. Данная особенность вызвана технологией производства и не может быть устранена независимо от желания производителя или поставщика плёнки.

2.6  Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, соударения).

2.7 Снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой до сборки мебели. Но и оставлять защитную плёнку на фасадах, после сборки мебели, нельзя. Это создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочной плёнки.

2.8 Применять для ухода за фасадами при очистке поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства; Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть фасада как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов и пятен.

2.9 Производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия. Все матовые плёнки по своему структурному содержанию требуют к себе бережного обращения. Фасады, облицованные этими плёнками, нуждаются в деликатности. При работе с такими фасадами и их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не поцарапать и не «заглянцевать» лицевую поверхность. Детали нужно поднимать или класть без скользящего движения

- лицевой стороны о лицевую сторону,

- лицевой стороны с другим предметом,

- другого предмета о лицевую сторону.

2.10 Фасады вблизи духового шкафа желательно утопить относительно газовой плиты не менее чем на 3см

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

3.1  Изделия хранятся на стеллажах.

3.2 Изделия хранятся сложенной стопой, в горизонтальном положении,  попарно, лицевой стороной друг к другу.

3.3. Нижнее изделие в стопе должно лежать лицевой стороной вверх.

4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

4.1 Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и контейнерах, исключающих попадания влаги, резких перепадов температур.

4.2 Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4.3 За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, фирма-изготовитель ответственности не несет. Исключены все факторы, влияющие на намокание и механическое повреждение изделий в производстве, при перемещении с производства на склад и при погрузке. Подтверждением того, что изделия отправлены Покупателю без повреждений, расположены и закреплены в кузове соответствующим образом, является «АКТ приёмки изделий при погрузочных работах», подписанный водителем.

4.4 Не вся плёнка ПВХ и не всегда поступает от поставщиков в защитной плёнке. Чтобы исключить риск повреждения изделий при перемещении и транспортировке, производство компании упаковывает все фасады в стрейч-плёнку. При отсутствии защитной пленки на глянцевых изделиях,  каждый фасад запаковывается отдельно.

4.5 При сборке мебели, облицованной металлизированными плёнками ПВХ, необходимо обратить внимание на особенность светопреломления спецэффекта: взяв два одинаковых по контрастности фасада, при повороте одного из них на 180 градусов вероятно отличие оттенка.

5. ГАРАНТИИ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

5.1 Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.

5.2  Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента получения Заказчиком фасадов, при условии соблюдения правил эксплуатации. От выцветания – 6 месяцев.

5.3 В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на фасадах (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком.

6. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

6.1. При повреждении изделия в результате, производимых Заказчиком или третьим лицом: погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями и повреждениями из-за намокания и нагрева).

6.2. На размеры и вставку стекла, а также на качество сборки рамки под стекло, при вставке стекла Заказчиком или третьим лицом.

6.3. В случаях реставрации фасадов силами Заказчика или не уполномоченным на это лицом.

6.4. В случаях нарушения правил эксплуатации. (При наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий, следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.)

6.5. В случаях преднамеренных повреждений, причиненных Заказчиком или третьим лицом.

6.6. При использовании не по назначению, например при эксплуатации в уличных условиях, распиле, использовании в качестве крышек столов, полок, использовании накладок на двери как вставок в шкаф-купе без крепления на основу, и т.д.

6.7. При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия.

6.8. В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.)

III. Выпускаемая продукция в пленке ПВХ

1. Фасады

2. Радиусные фасады

3. Накладки на двери, на диваны

4. Спинки кроватей

5. Фасады  в алюминиевом профиле.

6. Сборные фасады.

7. Патинированные фасады.

8. Дополнительные элементы.

IV. Условия заказа

- Срок исполнения Заказа от 10 до 20 рабочих дней (зависит от сезона).

ПРИМЕЧАНИЯ: для исключения претензий по разнооттеночности, любые дозаказы (обязательно указывать в бланке заказа) рассматриваются индивидуально и выполняются по согласованию.

2. Срок исполнения срочного Заказа:

2.1 До 10-ти  рабочих +50% к стоимости.

3. Безналичный расчет. Предоплата 100% (в индивидуальных случаях заказы могут приниматься с 50%  предоплатой).

4. На деталь по эскизу Заказчика наценку определяет Изготовитель в зависимости от сложности изготовления.

ПРИМЕЧАНИЯ:  если в бланке Заказа напротив детали указано «по эскизу», то приоритетным документом на её изготовление для производства является эскиз. В эскизе должны быть указаны все требования: фрезеровка по фасаду, калевка, размеры и т.д.

V. Конструкционные требования к изделиям

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1  Внутри изделий, в углах  выполняется радиус закруглений R≥15 (мм). Внутри фрезеровок по фасаду, в углах  выполняется радиус закруглений, величиной, соответствующий радиусу фрезы по фасаду.

1.2  Минимальный размер изделия 30х300мм или 300х30мм без фрезы по краю (доборная планка). Максимальный размер изделия 2300х1200 мм.

1.3 Чертежи от клиентов принимаются с геометрически правильными размерами и четко обозначенными контурами изделия.

1.4 Предельные отклонения линейных размеров, установленные по «среднему» классу точности соответствующему 13 квалитету ГОСТ 6449.1 «Изделия из древесины и древесных материалов» Поля допусков для линейных размеров и посадки, с учётом погрешности, равной цене деления измерительной линейки +/-1мм, составляют:

| Интервалы размеров, мм | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
| От 30 до 500 | +/-1 |
| От 500 до 1000 | +/-1,6 |
| От 1000 до 2200 | +/-2,8 |

1.5 Допуски по короблению (отклонению по плоскостности) согласно ГОСТ 16371-93, п.2.2.3, в рамках действующей в нашем производстве технологии, составляют:

если размеры фасада не находятся в данных диапазонах, то исполнение указанных допусков не гарантируется и, соответственно, претензии по короблению к таким фасадам не принимаются.

1.8  Калевка «без плеча» R =10мм делается на деталях по умолчанию. Если в заказе не указано иное.

1.9 На обратной стороне деталей с фрезеровками и если не указана присадка, технологическим  процессом вакуумного прессования, предусмотрены отверстия диаметром 3мм.

1.10 При размере по ширине или высоте в диапазоне 30-47мм (например 30х300 или 420х47) фрезеровка по краю не наносится.

1.10.1 Рекомендуемые калевки:

«без плеча» для фрезеровок №1-6, 8-13, 15, 18, 19, 21-24, 26, 27, 35-37, 53, 54, 57-61, 65, 66, 69

«с плечом» № 17, 28-34, 39-52, 55, 56, 62-64, 67, 68, 70-75, фрезеровки под патину.

«мини» №14, 38, 76, 77

1.10.2 Фрезеровки № 16, 20, 25 выполняются только «с плечом»

1.11  Технология производства фасадов ПВХ не обеспечивает совпадение текстурного рисунка на деталях заказа при их состыковке.

- ФАСАДЫ:

2.1. ДВЕРЬ ГЛУХАЯ:

    - Минимальная/максимальная Высота: 140-2350 (мм) для всех фрезеровок.

    - Минимальная/максимальная Ширина: 196-1100 (мм)

    - В каталоге представлены фотографии фасадов размером 716-396 мм при изменении размеров рисунок изменяется, желательно заказывать размеры фасадов пропорционально размеру 716-396мм , в этом случае рисунок  максимально повторяет каталожный.

Таблица с размерами

| Фреза | Минимальная высота, мм | Минимальная ширина, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140 | 246 |  |
| 2 | 180 | 246 |  |
| 3 | 170 | 246 |  |
| 4 | 140 | 246 |  |
| 5 | 140 | 246 |  |
| 6 | 140 | 246 |  |
| 8 | 140 | 246 |  |
| 9 | 140 | 246 |  |
| 10 | 180 | 246 |  |
| 11 | 190 | 246 | <190 мм отступ по высоте до рисунка уменьшится |
| 12 | 246 | 246 | При меньших размерах фрезеруются квадратики |
| 13 | 140 | 246 |  |
| 14 | 140 | 246 |  |
| 15 | 140 | 246 |  |
| 16 | 140 | 246 |  |
| 17 | 200 | 246 | <200 мм отступ до рисунка по высоте уменьшится |
| 18 | 200 | 246 | <200 мм отступ до рисунка по высоте уменьшится |
| 19 | 200 | 246 | <200 мм отступ до рисунка по высоте уменьшится |
| 20 | 220 | 220 | <220 мм отступ до рисунка по высоте уменьшится и не будет точек в рисунке |
| 21 | 200 | 246 | <200 мм отступ до рисунка по высоте уменьшится |
| 22 | 200 | 246 | <200 мм отступ до рисунка по высоте уменьшится |
| 23 | 220 | 246 | <220 мм отступ до рисунка по высоте уменьшится |
| 24 | 140 | 246 |  |
| 25 | 140 | 246 |  |
| 26 | 716 | 246 | Нужен эскиз |
| 27 | 356 | 296 | Нужен эскиз |
| 28 | 310 | 296 | При уменьшении размеров рисунок измениться |  |
| 29 | 356 | 356 |  |  |
| 30 | 296 | 296 | <296 мм фрезеруются квадратики |
| 31 | 296 | 296 | <296 мм фрезеруются квадратики |
| 32 | 500 | 256 | При уменьшении размеров рисунок измениться |
| 33 | 280 | 280 | <280 мм отступы до рисунка уменьшится |
| 34 | 296 | 296 | При уменьшении размеров рисунок измениться |
| 35 | 356 | 140 | При уменьшении размеров рисунок не наносится |
| 36 | 140 | 210 |  |
| 37 | 140 | 210 |  |
| 38 | 260 | 260 | <296 мм уменьшается количество точек |
| 39 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 40 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 41 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 42 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются, на ящиках нижняя часть рисунка прямая как на ящиках рис 46 |
| 43 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 44 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 45 | 246 | 246 | <246 мм отступы и углы рисунка уменьшаются |
| 46 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются, на ящиках нижняя часть рисунка прямая |
| 47 | 200 | 200 | <200 отступы до рисунка уменьшаются |
| 48 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 49 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются, на ящиках нижняя часть рисунка прямая как на ящиках рис 46 |
| 50 | 200 | 246 | <200 мм отступ до рисунка по высоте уменьшится |
| 51 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются, на ящиках нижняя часть рисунка прямая как на ящиках рис 46 |
| 52 | 200 | 396 | <200 мм отступ до рисунка по высоте уменьшится, количество линий зависит от ширины фасада, расстояние между центрами линий от70 мм до 90 мм |
| 53 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 54 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 55 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются, на ящиках нижняя часть рисунка прямая как на ящиках рис 46, обводки маленькой нет. |
| 56 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются, обводки маленькой нет. |
| 57 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 58 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 59 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 60 | 200 | 200 | <200мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 61 | 200 | 200 | <200 мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 62 | 200 | 246 | <200мм отступы до рисунка по высоте уменьшаются,<246 мм по ширине нет внутренних полосок |
| 63 | 356 | 296 | Если один из размеров меньше , то нет внутри рисунка, если высота ширина меньше 200 мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 64 | 200 | 246 | <200мм отступ до рисунка по высоте уменьшится, количество линий зависит от ширины фасада, расстояние между центрами линий от 65мм до 90 мм |
| 65 | 200 | 246 | <200мм отступ до рисунка по высоте уменьшится, количество линий зависит от ширины фасада, расстояние между центрами линий от 65мм до 90 мм |
| 66 | 200 | 200 | <200мм отступы до рисунка уменьшаются |
| 67 | 246 | 296 | < без рисунка |
| 68 | 200 | 246 | <200мм отступ до рисунка по высоте уменьшится, количество линий зависит от ширины фасада, расстояние между центрами линий от 65мм до 90 мм |
| 69 | 200 | 246 | <200мм отступ до рисунка по высоте уменьшится, количество линий зависит от ширины фасада, расстояние между центрами линий от 65мм до 90 мм |
| 70 | 286 | 286 | <286мм рисунка нет |
| 71 | 356 | 356 | <356мм по высоте,<246мм по ширине рисунка нет |
| 72 | 356 | 246 | <356мм рисуем одни цветочки,<146мм по высоте,<246мм по ширине рисунка нет |
| 73 | 716 | 396 | > 716мм по высоте и > 396мм по ширине внутренний рисунок остается без изменений, и если меньше этих значений до 386мм и 346мм соответственно, внутренний рисунок уменьшается, меньше этих размеров рисуется только внешний рисунок до размеров <146 по высоте,<246 по ширине с уменьшением отступа от края до рисунка если одна из сторон будет меньше200мм |
| 74 | 716 | 396 | > 716мм по высоте и > 396мм по ширине внутренний рисунок остается без изменений, и если меньше этих значений до 386мм и 346мм соответственно, внутренний рисунок уменьшается, меньше этих размеров рисуется только внешний рисунок до размеров <146 по высоте,<246 по ширине с уменьшением отступа от края до рисунка если одна из сторон будет меньше200мм |
| 75 | 716 | 396 | > 716мм по высоте и > 396мм по ширине внутренний рисунок остается без изменений, и если меньше этих значений до 446мм и 346мм соответственно, внутренний рисунок уменьшается, меньше этих размеров рисуется только внешний рисунок до размеров <146 по высоте,<246 по ширине с уменьшением отступа от края до рисунка если одна из сторон будет меньше200мм |
| 76 | 140 | 246 |  |
| 77 | 176 | 246 |  |
| Неаполь | 330 | 330 | < 330мм по высоте и < 330мм внутренних цветочков и выборки под них нет, < 200мм по высоте и < 246мм по ширине отступы открая уменьшаются и рисунок упрощается,< 146мм по высоте и < 190мм по ширине рисунка нет |
| Равенна | 246 | 246 | < 246мм по высоте и < 246мм по ширине отступы открая уменьшаются и рисунок упрощается,< 146мм по высоте и < 190мм по ширине рисунка нет |
| Рим | 246 | 246 | < 246мм по высоте и < 246мм по ширине отступы открая уменьшаются и рисунок упрощается,< 146мм по высоте и < 190мм по ширине рисунка нет |
| Салерно | 246 | 246 | < 246мм по высоте и < 246мм по ширине отступы открая уменьшаются и рисунок упрощается,< 156мм по высоте и < 190мм по ширене рисунка нет |
| Турин | 266 | 256 | < 266мм по высоте отступы открая уменьшаются и рисунок упрощается,< 170мм по высоте и < 256мм по ширине рисунка нет |
| Модена | 246 | 246 | < 246мм по высоте и < 246мм по ширине отступы открая уменьшаются и рисунок упрощается,< 146мм по высоте и < 190мм по ширине рисунка нет |
| Венеция | 200 | 246 | < 200мм по высоте и < 246мм по ширине отступы открая уменьшаются и рисунок упрощается,< 146мм по высоте и < 190мм по ширине рисунка нет |
| Верона | 246 | 246 | < 246мм по высоте и < 246мм по ширине рисуется только обводка большой фрезы нет,< 146мм по высоте и < 176мм по ширине рисунка нет |
| Кремона | 246 | 246 | < 246мм по высоте и < 246мм по ширине отступы открая уменьшаются и рисунок упрощается,< 146мм по высоте и < 190мм по ширине рисунка нет |
| Милан | 246 | 256 | < 266мм по высоте отступы открая уменьшаются и рисунок упрощается,< 170мм по высоте и < 256мм по ширине рисунка нет |

2.2  ВИТРИНА, ВИТРИНА С ВЫБОРКОЙ ПОД СТЕКЛО:

2.2.1 Минимальная/максимальная Высота: 246-2300 (мм);

2.2.2.Минимальная/максимальная Ширина: 246-1200 (мм).

2.3 ВИТРИНА-КРЕСТ (4 окошка):

2.3.1 Минимальная/максимальная Высота: 346-2300 (мм)

2.3.2 Минимальная/максимальная Ширина: 346-1200 (мм)

2.4 ВИТРИНА-РЕШЕТКА (6 окошек):

2.3.3.1 Минимальная/максимальная Высота: 480-2300 (мм)

      - Минимальная/максимальная Ширина: 346-1200 (мм)

3. РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ:

| Тип фасада | Радиус,мм | Хорда, мм | Высота, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружные | 240 | 411 | От 50 до 950 |
|  |  | 421 | От 50 до 950 |
|  |  | 441 | От 50 до 950 |
|  | 450 | 296 | От 50 до 950 |
|  |  | 396 | От 50 до 950 |
|  | 600 | 296 | От 50 до 950 |
|  |  | 396 | От 50 до 950 |
|  |  | 596 | От 50 до 950 |
|  | 1000 | 596 | От 50 до 950 |
|  |  | 796 | От 50 до 950 |
|  |  | 296 | От 50 до 950 |
|  |  | 396 | От 50 до 950 |
|  | S-1 | 396 | От 50 до 950 |
|  | S-2 | 596 | От 50 до 950 |
| Внутренние | 240 | 391 | От 50 до 950 |
|  |  | 421 | От 50 до 950 |
|  |  | 465 | От 50 до 950 |
|  | 450 | 296 | От 50 до 950 |
|  |  | 396 | От 50 до 950 |
|  | 600 | 296 | От 50 до 950 |
|  |  | 396 | От 50 до 950 |
|  |  | 596 | От 50 до 950 |
|  | 1000 | 596 | От 50 до 950 |
|  |  | 796 | От 50 до 950 |
|  |  | 296 | От 50 до 950 |
|  |  | 396 | От 50 до 950 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

В зависимости от фрезы по краю, ширина внутреннего фасада будет изменяться. Например, для хорды 391мм

| Фрезы по краю | Ширина выгнутого фасада, мм |
| --- | --- |
| мини | 406+/-1 |
| Без плеча | 410+/-1 |
| С плечом | 412+/-1 |

- по высоте гнутые фасады изготавливаются от 50  до 950мм

с вертикальной текстурой, и от 50 до 950 мм     с горизонтальной текстурой.

-  фрезы внутри витрины соответствует  фрезы по краю в Заказе

- разница диагоналей не более 3мм

                - СПИНКИ КРОВАТИ

| Толщина МДФ,мм | Название кровати |
| --- | --- |
| 16,19 | Сахара,Корона,Кармен,Маэстро,Ромашка,Европа,Тюльпан,Мадлен,Греция |
| 24 | Венера,Лилия, |
| 32 | Афина |

  - Расположение текстуры только горизонтально, см. п.9, 10

4.2.Минимальная/максимальная Высота: 350-1100(мм)

4.3 Минимальная/максимальная Ширина: 700-2200 (мм)

5. НАКЛАДКИ НА ДВЕРИ:

Накладки изготавливаются из МДФ 8 мм , по рисункам заказчика.

5.1 Минимальная/максимальная Высота: 850-2350мм
      5.2 Минимальная/максимальная Ширина: 450-1100 (мм).

  - Отступ от края фасада до середины фрезы: 150мм.

6. КАРНИЗЫ:

| Номер карниза | Мах. Длина ,мм | Ширина ,мм | Толщина,мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2070 | 71 | 15 |
| 2 | 2350 | 65 | 32 |
| 3 | 2350 | 65 | 40 |

  - Текстура горизонтально

  - Гнутые карнизы изготавливаются под гнутые фасады R240 как под наружные так и под внутренние  они унифицированы, на предмет их самостоятельной доработки до нужных хорд.

7.  ПИЛЯСТРЫ, БЛЕНДЫ.

7.1     Минимальная/максимальная Высота	 пилястр 246-2350 мм

| Номер | Ширина,мм | Толщина,мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | От 40 до 60 | 16,19 |
| 2 | От 40 до 60 | 16,19 |
| 3 | От 40 до 60 | 16,19 |
| 4 | От 40 до 60 | 16,19 |
| 5 | От 40 до 60 | 16,19 |
| 6 | От 40 до 60 | 16,19 |
| 7 | От 40 до 60 | 16,19 |
| 8 | От 40 до 60 | 16,19 |
| 9 | 60 | 16,19 |
| 10 | От 50 до60 | 32 |

7.2   Бленды изготавливаются из МДФ 16,19 мм, минимальная высота 120мм минимальная ширина 296мм для бленд № 1,3, мин. Ширина 396мм для бленды № 2. Бленды изготавливаются как с декоративными элементами так и без них.

8. НАКЛАДКИ ДЛЯ ДИВАНОВ:

Изготавливаются по эскизам заказчика из 16, 19 МДФ

9. ДЛЯ ВСЕХ ТЕКСТУРНЫХ ДЕКОРОВ:

Если в бланке Заказа расположение направления текстуры не указано, то текстура вертикально, по умолчанию

9. ДЕКОРЫ:

| № п/п | Наименование | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соломка | 8702 |
| 2 | Пиксель чёрный | 79 SD |
| 3 | Муссон бежевый | 5041 |
| 4 | Муссон красный | 5039 |
| 5 | Муссон черный | 5040 |
| 6 | Венге табакко | 9345-6 |
| 7 | Венге шоколад | 9346-6 |
| 8 | Венге пастель | 9345-1 |
| 9 | Манзолия белая | 9346-1 |
| 10 | Белый распил |  |
| 11 | Серый распил |  |
| 12 | Хорифт лимон |  |
| 13 | Хорифт бело-золотой |  |

Если текстура вертикально, то максимальная Высота 1200мм, максимальная Ширина 2300мм

Если текстура горизонтально, то максимальная Ширина 1200мм, максимальная Высота 2300мм

10. ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ТЕКСТУРНЫХ ДЕКОРОВ:

Если текстура вертикально, то максимальная Ширина 1200мм, максимальная Высота 2300мм

Если текстура горизонтально, то максимальная Высота 1200мм, максимальная Ширина 2300мм

11. ДЛЯ ДЕКОРОВ:

Жемчужная красавица №973-1, Старое дерево №246Т,                         Патина ясень 25,

Ночная красавица №972-3,         Белый мрамор №309-1,                       Патина ясень 27,

Тред лайн №957,                          Прованс эффект старения №6601,     Патина радиал 38,

Зебрано матовая №0501SP,        Патина архитектурная 12,                   Патина радиал 39.

Ель карпатская №203-6Т,           Патина архитектурная 15,

Образцы в чётках не передают полностью весь рисунок или текстуру плёнки. Поэтому, при заказе, необходимо пользоваться образцами декоров, размещёнными на нашем сайте.

- СБОРНЫЕ ФАСАДЫ:

Направление текстуры сборных фасадов всегда вертикально. Текстурные полосы всегда идут вдоль высоты фасада, то есть вдоль высоты вставки и вдоль высоты вертикальных брусков рамки. На горизонтальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль ширины брусков.

Пример:

Фасады изготавливаются на основе МДФ 19мм.

В витринах предусмотрен паз для установки стекла.

- ПАТИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ:

Патинирование:  цвет «золото», «серебро», «черный», «светло-коричневая»

Места патинирования:

ДВЕРЬ ГЛУХАЯ, ЯЩИК -  места фрезеровки по пласти,

ВИТРИНА - места фрезеровки по пласти и внутреннему контуру выборки,

ПИЛЯСТРЫ, КАРНИЗЫ – места фрезеровки,

РАДИУСНЫЕ ГЛУХИЕ ФАСАДЫ - места фрезеровки по пласти,

РАДИУСНЫЕ ВИТРИНЫ - места фрезеровки по пласти и внутреннему контуру выборки.

На декоры: Венге светлый 194-7Т, Венге тёмный 246-3Т, Ясень жемчужный 5022, Венге золото 2584-1, Венге серебро 2584-2, Венге серебро 2584-2, Патина ясень 25 5049 патина не наносится.

VI. Требования к качеству внешнего вида фасадов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1 Требования разработаны в соответствии с ТУ 5683-46275274-2007, ОСТ 1327-82, ГОСТ 20400-80 «Продукция мебельного   производства. Термины и определения», ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия»

1.2 В соответствии с общепринятыми нормами, качество внешнего вида изделий оценивается при нормальных условиях:

1.2.1 Визуально в течение не более 10 секунд.

1.2.2 Без применения увеличительных средств.

1.2.3 При дневном освещении или идентичном дневному.

1.2.4.На расстоянии 50см под углом 90 градусов к поверхности изделия.

- ОБЩИЕ ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

2.1 На лицевой, торцевой и обратной поверхности изделия допускаются любые отклонения не заметные при оценке в нормальных условиях.

2.2 На лицевой поверхности:

2.2.1 «Шагрень» с отклонением от плоскости не более 0,05мм (едва заметная при оценке в нормальных условиях)

2.2.2 Малозаметные риски на фасадах ПВХ МДФ 10мм. Несовпадение направления микротекстуры рисок на деталях Заказа.

2.2.3 Микрополосы (на фасадах ПВХ металлик)

2.2.4 Тёмные или светлые полосы, пятна (на фасадах ПВХ металлик)

ПРИМЕЧАНИЯ:  на фасадах ПВХ металлик  могут проявляться  микрополосы, похожие на разводы, микроцарапины или на дефект потрескавшейся лакированной поверхности, тёмные или светлые полосы, пятна, похожие на более светлые или более тёмные области, меняющие яркость, возникающие или исчезающие под определённым углом зрения. Они дефектами не являются, а классифицируются как неизбежные индивидуальные особенности металлизированных плёнок. Это обусловлено спецификой технологии производства этих плёнок, например, неравномерностью распространения спецэффекта и т.д. Эти отклонения отследить невозможно, так как они появляются случайно в большей или меньшей степени. По этому, переделки по качеству внешнего вида, касающиеся выше перечисленных отклонений, производиться не будут.

2.2.5 Ненормируемая «шагрень», проявление микроволокон МДФ на фасадах ПВХ в алюминиевом профиле.

2.3 На обратной поверхности:

2.3.1 Заделки в количестве не более 3-х на 0,3м кв. размером не более 6мм каждая (не более 3-х     штук на фасаде средних размеров)

2.3.2  Единичные, локальные неровности плиты, проявление структуры плиты, мелкие морщины.

3. ОБЩИЕ НЕДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ (ДЕФЕКТЫ):

3.1 Единичные, локальные неровности плиты, провалы, проявление структуры плиты на лицевой поверхности.

3.2 Выпуклости на лицевой и торцевой поверхности из-за посторонних частиц под плёнкой: пылевые, клеевые и т.д.

3.3 Инородные включения на лицевой поверхности.

3.4 Многочисленные пузыри и вмятины на лицевой поверхности.

3.5 Следы грубой шлифовки (следы от шлифовального круга и т.д.)

3.6 Следы грубой фрезеровки по краю (неровности и т.д.)

3.7 Отклонение геометрии (рисунка) фрезеровки по фасаду.

3.8 Вмятины в месте фрезеровки по краю и по фасаду (сколы по фрезе)

3.9 Трещины на лицевой, торцевой и обратной поверхности.

3.10 Сползшая с торца или угла плёнка (оголённый торец МДФ)

3.11 Наличие острой кромки ПВХ на обратной стороне изделий и на углах изделий.

3.12  «Защёлкнутые углы» наложение, складки плёнки на углах изделий.

3.13 Отслоение «обратки».

3.14 Отслоение спецэффекта по торцам (на фасадах ПВХ Металлик)

3.15 «Наплывы  внутри витрин» (перепонки) на радиусах скругления углов внутри витрин. «Наплывы в углах» утолщение в углах изделия  из-за плохой опрессовки.

3.16 «Зарезы» в виде оголённого торца МДФ на торцевой поверхности (из-за некачественной обрезки)

3.17  Загрязнения на лицевой, торцевой и обратной поверхности.

3.18 Локальное изменение цвета, «побеление» цвета плёнки по торцам, краям фасада и углам изделия.

3.19 Неплотное прилегание к изделию алюминиевого профиля (для фасадов ПВХ в алюминиевом профиле)

3.20 Несоответствие толщины фасада ширине алюминиевого профиля (для фасадов ПВХ в алюминиевом профиле)

3.21 Зазоры по углам в алюминиевом профиле (для фасадов ПВХ в алюминиевом профиле)

3.22 Забоины, царапины и вмятины в алюминиевом профиле (для фасадов ПВХ в алюминиевом профиле)

3.23 Х-образные торцы (для фасадов ПВХ в алюминиевом профиле, отчётливо заметно при стыковке фасадов)

3.24  Царапины на лицевой и торцевой поверхности.

3.25  Разнооттеночность деталей в Заказе.

ПРИМЕЧАНИЯ: отклонения оттенков цвета плёнки возможны, из-за особенностей технологии её производства.

На основании выше сказанного:

- ПК «Кедр» гарантирует исключение разнооттеночности деталей в Заказе, но отклонение оттенка цвета Заказа с образцом в чётках, возможно из-за особенностей технологии её производства.

-  в случае дозаказа фасадов, за разнооттееночность плёнки,  компания ответственности не несёт.

- возможна разнооттеночность карнизов облицованных текстурными плёнками, где ширина светлых и тёмных полос на плёнке соизмерима или больше ширины карниза.

- возможна  разнооттеночность при не соблюдении правила при сборке мебели. См. Раздел II, п.4.5

4. НОРМИРУЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

(заметные при оценке внешнего вида изделия в нормальных условиях)

| № п/п | Отклонение | Допуск | Разрешение на отклонение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лицевая | Торец | Обратная |  |
| 4.1 | Царапины | мелкие, длиной до 50мм, не более 1шт на изделии | Нет | Нет | Да | Отсутствие ощутимого "зацепа" при проведении поперёк царапины ногтем. |
| 4.2 | Вмятины | размером до 2мм, не более 1шт на изделии до 0,3м2 | Да | Да | Да |  |
| 4.3 | Единичные пузыри | размером до 1мм, не более 1шт на изделии до 0,3м2 | Да | Да | /-/ |  |
| 4.4 | Пятна (точки), непропечатки рисунка | размером до 1мм, не более 1шт на изделии до 0,3м2 | Да | Да | /-/ | Контрастные |
| 4.5 | Отклонение направления текстуры (перекос рисунка) | до 5мм | Да | /-/ | /-/ | декор Тренд лайн №957 имеет индивидуальную особенность, выражающуюся в смещении текстурных полос при прессовании, в большей степени, в сравнении с другими подобными текстурными декорами. Поэтому фасады ПВХ Тренд лайн №957 могут иметь смещение текстурных полос больше допустимого предела 5мм, в отличие от других подобных фасадов. Больше всего это смещение заметно на радиусных фасадах из-за визуального эффекта криволинейной поверхности, особенно, если текстура вертикально. |

*На лицевой поверхности изделия до 0,3м2 допускаются одновременно не более трёх разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия.

*Знак /-/ означает, что данный параметр не контролируется.

VII Приложения

к Регламенту по работе с рекламациями к фасадам.

1. ВИДЫ БРАКА, ВИДЫ ПРЕТЕНЗИЙ:

| Виды брака: | Примечания |
| --- | --- |
| 1.1 Несоответствие требованиям Заказа: |  |
| 1.1.1 Тип фасада | Вместо витрины – глухой, и наоборот Вместо гнутого – прямой, и наоборот Вместо выгнутого – вогнутый, и наоборот |
| 1.1.2 Фрезеровка по краю | Несоответствие фрезеровки |
| 1.1.3 Фрезеровка по фасаду | Отсутствие фрезеровки Несоответствие фрезеровки |
| 1.1.4 Размеры (высота, ширина) |  |
| 1.1.5 Цвет, код плёнки |  |
| 1.1.6 Расположение направления текстуры |  |
| 1.1.7 Несоответствие толщины МДФ |  |
| 1.1.8 Не по эскизу |  |
| 1.1.9 Разнооттеночность деталей в Заказе | Кроме п.2.3 «Претензии, которые не принимаются» |
| 1.2 Несоответствие качеству внешнего вида и формы: |  |
| 1.2.1 Дефекты внешнего вида | См. Раздел VI |
| 1.2.2 Недопустимое коробление (отклонение от плоскостности). | См. Раздел V, п.1.5 Допуски по короблению (отклонению по плоскостности) |
| 1.2.3 Разность диагоналей гнутых фасадов | Конечные точки диагоналей находятся в разных плоскостях («качение»), или существует разность числовых значений диагоналей при отсутствии "качения" |
| 1.3 Дефекты, влияющие на функциональность изделия: |  |
| 1.3.1 Отслоение плёнки от торцов |  |
| 1.3.2 Отслоение плёнки от фасада |  |
| 1.3.3 Не снимается защитная плёнка |  |
| Виды претензий: | Включают виды брака и прочие несоответствия |
| 1.4 Прочие несоответствия: |  |
| 1.4.1 Отсутствие деталей в упаковке | Некомплектность (недовложение) |
| 1.4.2 Детали в упаковке не соответствуют Заказу | Перепутаны упаковки (упаковочные листы) |
| 1.4.3 Недопоставка | Отсутствие упаковочного места в Заказе, отсутствие всего Заказа |
| 1.4.4 Следы механических повреждений на деталях | Получено при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке, хранении и монтаже. |
| 1.4.5 Намокание деталей, или разбухание из-за намокания. |  |

2. ПРЕТЕНЗИИ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:

| Виды претензий | Условия | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Общие допустимые отклонения | Ни при каких условиях | См. Раздел VI, п.2 |
| 2.2 Нормируемые отклонения в пределах допуска | Ни при каких условиях | См. Раздел VI, п.4 |
| 2.3 Разнооттеночность деталей в Заказе | При не соблюдении правила при сборке мебели. | См. Раздел II, п.4.5 |
|  | Карнизы, облицованные текстурными плёнками, где ширина светлых и тёмных полос на плёнке соизмерима или больше ширины карниза. | См. Раздел VI, п.3.27, Примечания |
| 2.4 Отсутствие деталей в упаковке недовложение (некомплектность) | По истечении суток с момента получения товара клиентом со склада Заказчика. | В Компании существует двойной контроль количества деталей в упаковке: - в производстве, - при упаковке. Этим самым исключаются все факторы, влияющие на недовложение. |
| 2.5 Следы механических повреждений на деталях | Ни при каких условиях | Это может быть получено при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке, хранении и монтаже, c нарушением и не нарушением целостности упаковки изготовителя. В Компании исключены все факторы. См. Раздел II, п.4.3, п.6 |
| 2.6 Намокание деталей, или разбухание из-за намокания. |  |  |
| 2.7 Царапины на лицевой и торцовой поверхности | Ни при каких условиях | В Компании исключены все факторы, влияющие на возникновение царапин. |

3. ПРЕТЕНЗИИ, КОТОРЫЕ  ПРИНИМАЮТСЯ:

| Виды претензий | Условия | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Все несоответствие требованиям Заказа (см. п.2 настоящего раздела) |  | . |
| 3.2 Общие недопустимые отклонения внешнего вида (дефекты) См. Раздел VI, п.3 | До сборки мебели. С предоставлением фото. | Детали должны быть без присадок под петли и отверстий под ручки |
| 3.3 Нормируемые отклонения внешнего вида, превышающие допуск (См. Раздел VI, п.4) | До сборки мебели. С предоставлением фото. |  |
| 3.4 Недопустимое коробление (отклонение от плоскостности). | До сборки и при сборке мебели | Дальнейшее коробление (деформация) может произойти только из-за нарушений правил эксплуатации фасадов (см. Раздел II) |
| 3.5 Разность диагоналей гнутых фасадов | До сборки и при сборке мебели |  |
| 3.6 Отслоение плёнки от торцов | в течение гарантийного срока эксплуатации 24 мес. (См. Раздел II, п.5.2) | Защитная плёнка с фасадов должна быть снята сразу после сборки мебели. (см. Раздел II, п.2.7) |
| 3.7 Отслоение плёнки от фасада |  |  |
| 3.8 Не снимается защитная плёнка. |  |  |
| 3.9 Детали в упаковке не соответствуют Заказу |  | Перепутаны упаковки (упаковочные листы) |
| 3.10 Недопоставка | Если это подтверждено инвентаризацией на складе | Отсутствие упаковочного места в Заказе, отсутствие всего Заказа |

# Text boxes

| Размеры фасада, мм | Допуск, мм |
| --- | --- |
| Высота | Ширина |  |
| От 300 до 600 | От 300 до 600 | 0,2 |
| От 600 до 1000 | От 300 до 600 | 1,2 |
| От 600 до 1000 | От 600 до 1000 | 2,2 |